ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОК
 ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДРОБЕМЕНТНОГО СТАНКА
1. Произвести очистку сетки в сепараторе каждую смену.
2. Проверить наполненность бункера. Бункер должен быть заполнен более чем на 95%. При необходимости произвести догрузку дроби
3. Запустить подачу дроби к турбинам, произвести контроль занавеса дроби в сепараторе. При неравномерности занавеса произвести регулировку.
4. Произвести контроль скорость вытяжки из сепаратора путем наблюдения за запыленностью дроби в бункере и состоянием отходов сепаратора. При необходимости произвести регулировку вытяжки из сепаратора.
5. Проконтролировать показание амперметров, значения должны быть в пределах 40 А.
6. [bookmark: _GoBack]Произвести контроль показания значения разряжения воздуха в фильтре. Значение должно быть в диапазоне 30 – 180 бар.
7. Проверять износ броней турбины 1 раз в 2 недели
8. Произвести контроль скорости вытяжки из камеры, путем наблюдения за отходами фильтра. В отходах фильтра допускается только черная «смолянистая пыль без блеска и металлических вкраплений. При необходимости произвести регулировку вытяжки из камеры
9. Каждое 25-е число месяца контролировать состояние запасных частей машины и настраивать факел дроби. Фиксировать в журнале замену з/ч и дату регулировки факелов.
